### 4  土建工程建筑材料质量控制监理工作规程

  - 总则

（1）本工作规程依据工程承建合同以及SDJ 207—82《水工混凝土施工规范》、SL 62—94《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》、SD 108—83《水工混凝土外加剂技术标准》、DL/T 5055—1996《水工混凝土掺用粉煤灰技术规范》及其他有关规程规范和技术标准要求编制。

（2）本工作规程适用：场内交通工程、施工企业土建工程、水工隧洞、大坝、厂房以及其他所有混凝土工程和水泥灌浆工程及其相应范围。

机电设备、金属结构制造及安装工程材料质量监理工作规程另行制定。

  - 承建单位的合同责任

（1）监理机构应督促承建单位按工程承建合同有关规定建立自己的现场试验室，配备足够的人员和设备，按设计或施工规程规范要求，对施工过程中所采用的水泥、粉煤灰、外加剂、止水材料、钢筋、型材以及混凝土骨料等建筑材料和用于主体工程施工的半成品或成品材料（以下统称建筑材料）进行取样试验，并按工程承建合同有关规定和监理文件有关要求，将试验报告报送审核。

（2）监理工程师应要求承建单位提交建筑材料材质证明、出厂合格证书、材料样品和试验报告。

（3）监理工程师应根据需要进行工程所必须的各项材料试验。承建单位应按工程承建合同有关规定向监理工程师无偿提供试验用材料和各种试件，以及在必要时将现场试验室免费提供给监理工程师使用，按监理工程师指示进行各项取样和试验工作，并为监理工程师监督检查提供方便。

（4）由于某种原因无法提供设计文件规定的材料时，在承建单位于计划使用代用材料的14d前提出的使用代用材料的申请，监理机构应予审批。采用代用材料的报告必须附有代用材料的材质技术指标和试验报告。监理部在认定其不影响工程质量时应批准予以采用。

（5）一旦发现在本工程中使用不合格的材料、半成品或成品，监理工程师应指示承建单位立即予以更换。

（6）对于不合格建筑材料，监理工程师应通知承建单位停止使用或降低使用等级，并不能以此为由增加合同支付。

（7）承建单位未能按规定进行建筑材料质量检验和办理质量合格认证，造成工程项目施工延误由承建单位承担合同责任。

  - 申报签证程序

（1）每批建筑材料进场，监理机构应督促承建单位按合同文件规定进行进场材料检验，并按表格表式报送《进场材料质量检验报告单》。

（2）工程开工前以及在作业过程中，监理机构应督促承建单位按月或依骨料生产规模不定期地对用于工程施工的建筑材料进行自检，并在自检合格的基础上按附表格式填报《建筑材料质量检验合格证》和《砂石骨料产品质量检验报告单》。

（3）监理部在接到承建单位申报后3～7d内完成认证检查，并于检查合格后予以签证确认。

（4）《进场材料质量检验报告单》、《砂石骨料产品质量检验报告单》及《建筑材料质量检验合格证》均按一式四份报送。监理部完成认证手续后，返回承建单位质检部门两份，以作为单位、分部工程施工基础资料和质量检验依据，供以后分部、单位工程验收和工程阶段验收时检查。

  - 质量检验

（1）钢筋混凝土结构用的钢筋与型材，其品种、牌号、直径等均应符合有关设计文件的规定。钢筋、型材与焊条的性能必须符合承建合同文件技术规范规定的技术标准和要求。

（2）钢筋和型材应有出厂证明书或检验报告单。

钢号不明的钢材，经试验合格后方可使用，但不能在承重结构的重要部位上使用。

（3）水泥与粉煤灰品质应符合合同文件技术规范和现行的国家及有关部颁标准的规定。

运至工地的水泥与粉煤灰，应有产品出厂日期和厂家的品质试验报告。承建单位试验室必须进行复验，必要时监理工程师可指示依照有关规程规范要求进行化学分析。

（4）外加剂应有产品出厂日期、出厂合格证、产品质量检验结果及使用说明。当储存时间超过产品有效存放期，或对其质量有怀疑的，必须进行质量检验监定。

（5）止水设施的形式、尺寸、材料的品种规格以及其焊接材料与焊接方法等，均应符合设计要求。

（6）金属止水应平整，表面的浮皮、锈污、油漆、油渍等均应清除干净，如有砂眼、钉孔，应予焊补并通过质量检验确认合格。

（7）根据设计要求采用的沥青和沥青拌和物的原材料在使用前应进行检验。

  - 材料的运输、储存与管理

（1）运至工地的钢筋及型材必须按不同等级、牌号、规格及生产厂家分批验收、分别堆存、立牌标识、不得混杂。

在运输、储存过程中避免锈蚀和污染。

（2）水泥、粉煤灰运输以散装为主，袋装为辅。从水泥厂、灰场或其他转运站将水泥、粉煤灰运至工地需要有良好密封设施的运输设备，要确保水泥、粉煤灰在运到工地时不受潮及不受其他杂物污染。

（3）不同品种、标号及厂家的水泥、粉煤灰应分别储存，储存量应满足混凝土浇筑强度的需要。水泥、粉煤灰运到工地后应立刻放在干燥、密闭、具有良好通风的地方，以免受潮。

（4）为了保证使用的水泥、粉煤灰有良好的质量，监理机构应督促承建单位在工地上：

- 先用存放时间较长的水泥与粉煤灰。

- 散装水泥与粉煤灰应及时倒罐，一般可1个月倒罐一次。

3）袋装水泥储运期超过3个月、散装水泥储运期超过6个月的，不得再用于主体工程和重要结构部位，除非有实验证明质量仍然可靠，并于事先获得批准。

- 袋装水泥、粉煤灰应在水泥厂、灰厂装袋，任何破损的袋装水泥与粉煤灰应废弃。

5）在拌和楼储存罐，粉煤灰与水泥应分别存放，不同品种及不同厂家的粉煤灰应分开存放，并以与水泥相同的方式称量送进拌和机。

（5）外加剂储存应符合下列要求：

1）外加剂的储存必须避免污染、蒸发或损耗。对于液体外加剂必须提供专门设施使之搅拌均匀。

2）引气剂若在工地存储时间超过6个月或受过冷冻的，不能使用。除非重新测试证明其有效，并于事先报经批准后方可使用。

3）缓凝减水剂若在工地存放时间超过6个月或出现冷凝结霜的，不能使用。除非通过试验证明其有效，并于事先报经批准后方可使用。

4）粉剂的存放条件应与水泥相同。

（6）粗骨料储存应符合下列要求：

- 粗骨料的储存应不使其破碎、污染和离析。

2）堆存骨料的场地应有良好的排水设施，不同粒径级的骨料必须分别堆存并设置隔离设施，严禁相互混杂。

3）不允许任何不当设备在骨料堆上操作。

4）在开始混凝土浇筑以前，应储存满足3～4d连续浇筑的足够数量的各级粗骨料。

（7）细骨料储存应符合下列要求：

- 在存储期无异物侵入，在储存料堆上无任何不当设备操作或置于其上。

- 应避免离析、污染，并具备规定的脱水条件。

- 在开始混凝土浇筑以前，应储备满足进行3d以上连续浇筑的足够数量的合格细骨料。

- 细骨料堆存的活容积应满足施工期间对合格料的需要。

（8）袋装水泥与粉煤灰的运输、保管及使用，应符合下列要求：

- 品种、标号不得混杂。

- 运输过程中应防止受潮。

- 水泥与粉煤灰仓库宜置于干燥地点并应有良好的排水、通风措施。

4）堆放袋装水泥或粉煤灰时，应设防潮层，距地面和边墙至少30cm，堆放高度不得超过15袋。

5）袋装水泥或粉煤灰到货后，应标明品种、标号、厂家、出厂日期，分别堆放，并留出运输通道。

6）先到的水泥应先用，储存时间超过3个月的水泥，应重新检验，并按检验认定的标号使用。

（9）炸药必须存放在距工地或生活区有一定安全距离的炸药库内，未经批准，不得在施工现场存放炸药。

（10）承建单位炸药库的布置和设计，火工材料、炸药的储存与运输方法必须符合工程承建合同文件、GB 6722—86《爆破安全规程》以及业主单位安全保卫部门和当地公安部门的有关规定，并事先得到批准。

  - 其他

（1）混凝土材料，混凝土拌和物，坝体土石料，止水材料及金属材料等的检测项目、检测方法、检测频率及控制标准等均应按工程承建合同技术规范、设计技术要求、有关规程规范和质量评定标准规定进行。

（2）监理工程师为材料检测所进行的批准、审核、检查与认证等，并不能减免工程承建单位所应承担的合同责任。

（3）除非工程承建合同文件另有规定，否则为材料质量检验所进行的检查、取样、试验与鉴定，业主单位均不另外予以计量支付。

附：进场材料质量检验报告单，见表1；

建筑材料质量检验合格证，见表2；

水利水电工程混凝土工程砂石骨料产品质量检验报告单，见表3。

表1                                  进场材料质量检验报告单

工程承建单位：                             合同编号：                      No.

| 申报使用工程项目及部位 |  | 工程项目施工时段 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 材料记录 | 材料名称 | 规 格 | 数 量 | 产地或厂家 | 进场日期 | 检查日期 |
| 储存情况 | 储存地点或库号： |
| 抽样方法 |  | 抽样数 |  |
| 主要质量检测指标 | 试验项目 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 规定值 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 试验值 |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验室结论 |  |
| 承建单位 报送记录 | 本检验报告单经审核无误，特此申报 质检单位： 质检负责人： 日期： 年 月 日 | 监理机构 认证记录 | □合格 □不合格 工程监理处： 认证人： 日期： 年 月 日 |
| 附件目录 | 1.材料出厂合格证： 3. 2.材料样品试验报告： 4. |

注  一式四份报监理部，完成认证后返回报送单位两份，留作单元、分部、单位工程质量评定资料备查。

表2                              建筑材料质量检验合格证

工程承建单位：                          合同编号：                   No.

| 申报使用工程项目及部位 |  | 工程项目施工时段 |
| --- | --- | --- |
| 材料 | 序号 | 规格型号 | 入库数量 | 生产厂家 | 出厂日期/入库日期 | 材料检验单号 |
| 钢 筋 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 水 泥 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外 加 剂 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 止 水 材 料 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承建单位 报送记录 | 所报送批号材料经质量检查与检测试验全部合格 质检单位： 质检负责人： 日期： 年 月 日 | 监理机构 认证记录 | □合格 □不合格 工程监理处： 认证人： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注  一式四份报监理部（处），完成认证后返回报送单位两份，留作单元、分部、单位工程质量评定资料备查。

表3                       水利水电工程混凝土工程砂石骨料产品质量检验报告单

工程承建单位：                       合同编号：                      No.

| 砂石材料种类 | □砂料 □小石 □中石 □大石 □特大石 | 储存地点 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 取样方法及数量 |  | 取样时间 |  |
| 序号 | 检 测 项 目 | 质量标准 | 试验结果 | 说 明 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| ４ |  |  |  |  |
| ５ |  |  |  |  |
| ６ |  |  |  |  |
| ７ |  |  |  |  |
| ８ |  |  |  |  |
| ９ |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 承建单位 质量评定 记 录 | □优良 □合格 □ 质检单位： 质检负责人： 日期： 年 月 日 | 监理机构 认证记录 | □优良 合格□ □ 工程监理处： 认证人： 日期： 年 月 日 |

注　一式四份报监理部（处），完成认证后返回报送单位两份，留存作混凝土单元工程质量评定资料备查。